ЭФФЕКТ БЛИЗОСТИ В СВЕРХПРОВОДНИКОВЫХ ГЕТЕРОСТРУКТУРАХ С АНТИФЕРРОМАГНИТНОЙ ПРОСЛОЙКОЙ.

Ю.В. Кислинский1,2), И.В. Борисенко2), А.В. Зайцев2), Ф.В. Комиссинский2), К.И. Константинян2), Г.А. Овсянников2,3), А.М. Петржик2) , А.В. Шадрин2).

1) Институт кристаллографии РАН, Москва, Ленинский проспект, 59.

2) ИРЭ им. В.А Котельникова РАН, Москва, Моховая 11-7.

3)Университет Чалмерса, SE-41296,  Гетеборг, Швеция .

В структурах Nb/Au/Ca0.5Sr0.5CuO2/YBa2Cu3O7 с антиферромагнитной прослойкой Ca0.5Cu0.5O2 (CSCO) наблюдался сверхпроводящий ток при толщинах прослойки dS 1250 нм [1]. Плотности критического тока IC/S=jC экспоненциально спадали с ростом dS, а произведения нормального сопротивления на площадь структуры RNS нарастали по экспоненте с толщиной прослойки CSCO.

Рис.1.  Зависимости сопротивления RNS и jC в от dS. Сплошные линии – приближения зависимостей по экспонентам, пунктирные – границы доверительного интервала.

Экспериментально установлено, что характерные длины в зависимостях от толщины прослойки dS для  jC и для RNS – одинаковы, и составляют 68 нм. Произведения ICRN структур не зависят от толщины прослойки CSCO до dS  50 нм.

Работа поддержана грантом Президента России НШ-5408.2008.2, РФФИ-08 – 02 – 00487, проектом NMP3-CT-2006-033191 рамочной программы ЕС и МНТЦ 3743.

[1].А. Овсянников и др. Письма в ЖЭТФ, 4, 320 (2006).

научный сотрудник Кислинский Юлий Вячеславович

125009, Москва, Моховая 11-7, РАН

Tel.: (495) 629-74-31; Fax: (495)  629-36-78; E-mail:  yulii@hitech.cplire.ru